Данный текст является русскоязычной версией опубликованной на английском языке статьи и представлен в авторской редакции только на данном сайте!

UDC 539.21:537.86

Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-108-114

For citation: Konovalov S. O., Begisheva O. B., Hichem Abdelbaki, Rybina U. I., Yukhno M. Yu. Research on electrical properties of manganese sulphides doped by thulium and ytterbium ions. Siberian Journal of Science and Technology. 2020, Vol. 21, No. 1, P. 108–114. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-108-114

Для цитирования: Коновалов С. О., Бегишева О. Б., Хишем Абдельбаки, Рыбина У. И., Юхно М. Ю. Исследование электрических свойств сульфидов марганца допированных ионами тулия и иттербия // Сибирский журнал науки и технологий. 2020. Т. 21, № 1. С. 108–114. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-108-114

RESEARCH ON ELECTRICAL PROPERTIES OF MANGANESE SULPHIDES DOPED BY THULIUM AND YTTERBIUM IONS

S. O. Konovalov*, O. B. Begisheva, Abdelbaki Hichem, U. I. Rybina, M. Yu. Yukhno

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation

*E-mail: kco.konovalov@yandex.ru

Materials exhibiting connection between electrical and magnetic properties are attractive for possible use as an element base in microelectronics, spintronics, and sensor devices. Compounds with mixed valence exhibit a number of metal-insulator phase transitions, magnetic phase transitions, including changes in magnetic properties without changing magnetic symmetry.

Promising materials for studying these effects are cation-substituted Mn1−xRexS compounds (Re = 4f elements) synthesized on the basis of the antiferromagnetic semiconductor of manganese monosulfide. The latter is of practical importance in the development of new materials for temperature sensors, widely used in the metallurgical industry.

The structural and electrical properties of compounds with mixed valences TmXMn1-ХS (0 ≤ X ≤ 0.15) and TmXMn1-ХS (0 ≤ X ≤ 0.25) were studied in the temperature range 80–1100K. The regions of existence of solid solutions of TmXMn1-XS sulfides with an fcc (face-centered cubic) lattice of the NaCl type were determined. It was found that conductivity decreases upon the substitution of manganese cations with thulium ions and the lattice constant increases more sharply in comparison with Vegard’s law. When ytterbium ions are substituted, the conductivity increases with increasing concentration and the temperature dependence has the form typical of semiconductors.

Key words: manganese sulfide, mixed valence, conductivity, X-ray diffraction analysis.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУЛЬФИДОВ МАРГАНЦА, ДОПИРОВАННЫХ ИОНАМИ ТУЛИЯ И ИТТЕРБИЯ

С. О. Коновалов*, О. Б. Бегишева, Абдельбаки Хишем, У. И. Рыбина, М. Ю. Юхно

Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева

Российская Федерация, 660037, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

*E-mail kco.konovalov@yandex.ru

Материалы, обнаруживающие связь между электрическими и магнитными свойствами, являются привлекательными для возможного использования в качестве элементной базы в микроэлектронике, спинтронике, сенсорных устройствах. Соединения с переменной валентностью проявляют ряд фазовых переходов металл-диэлектрик, магнитные фазовые переходы, включая изменения магнитных свойств без изменения магнитной симметрии.

Перспективными материалами для изучения этих эффектов являются катион замещенные соединения Mn1−xRexS (Re = 4f элементы), синтезированные на основе антиферромагнитного полупроводника моносульфида марганца. Последнее имеет практическую значимость в разработке новых материалов для датчиков температуры, широко используемых в металлургической отрасли.

Проведены исследования структурных и электрических свойств соединений с переменной валентностью TmXMn1-ХS (0 ≤ X ≤ 0.15) и TmXMn1-ХS (0 ≤ X ≤ 0.25) в области температур 80–1100K. Определены области существования твердых растворов сульфидов TmХMn1-ХS с ГЦК решеткой типа NaCl. Установлено уменьшение проводимости при замещении катионов марганца ионами тулия и более резкое увеличение постоянной решетки по сравнению с законом Вегарда. При замещении ионами иттербия проводимость увеличивается с ростом концентрации и температурная зависимость имеет вид, типичный для полупроводников.

Ключевые слова: сульфид марганца, переменная валентность, проводимость, рентгеноструктурный анализ.

Введение. Соединения, содержащие химические редкоземельные элементы с переменной валентностью, такие как Sm, Yb, Ce, Eu, Tm, обладают рядом уникальных свойств. При изменении внешних условий (температура, давление, состав) в них часто происходят фазовые переходы, имеющие чисто электронную природу и связанные с изменением заполнения 4f электронных уровней [1]. Одновременно меняются и магнитные свойства [2–4] (исчезают локализованные магнитные моменты), т. е. переходы являются переходами типа «магнитное – немагнитное» состояние [5]. В сульфидах марганца, замещенных ионами самария [6] и гадолиния [7], наблюдается смена типа проводимости от полупроводникового к металлическому и значительная величина магнитосопротивления (порядка 100 %) в парамагнитной области при комнатных температурах и выше [8–11].

Сульфид тулия имеет кубическую кристаллическую структуру с параметром решетки 5,412 Å. Для этого соединения характерен металлический тип проводимости при Т > 100 K с концентрацией электронов примерно 1022cm-3 и величиной удельного сопротивления порядка 10-6 Ohmcm при комнатной температуре [2]. Тулий, электронная конфигурация 4f-оболочки которого близка к заполненной и неустойчива, может вступать в соединения с другими элементами и находиться в состоянии Tm2+ 4f13 терм 2F7/2  иTm3+ 4f12 терм 3H6. В TmS ион тулия находится в трехвалентном состоянии с заполнением 4f уровня nf = 0,65 и разницей энергии между двухвалентным и трехвалентным состоянием E2+– E3+= 0,3 eV [12]. Близость энергий разновалентных состояний тулия приводит к тому, что TmS обнаруживает кондо-эффект, в котором зонные электроны группируются вокруг ионов тулия, экранируя его магнитный момент [13]. Под действием давления “квазилокализованные” состояния расширяются и переходят в зону проводимости, что проявится в виде перехода в обычное металлическое состояние. Это подтверждается барической зависимостью термоэдс тулия, которая уменьшается под давлением до 20 GPa, а при более высоких давлениях перестает меняться [14]. Давление приводит к изменению магнитных характеристик и к изменению магнитной структуры [15–18].

Сульфид иттербия при нормальном давлении полупроводник с прямой щелью в спектре электронных возбуждений ∼ 1,3 eV и непрямой щелью ∼ 1,0 eV между полностью занятым f-состоянием и свободными sd-зонными состояниями [19], которые расположены по
энергии на 4 eV выше 3 p-валентной зоны ионов серы. Под действием давления щель монотонно уменьшается dEg/d p = −6 ± 1 eV/kbar [20], при 8 GPa зоны перекрываются и возникает металлическое состояние [21]. При 10 GPa наблюдается квантовый резонанс, т. е. суперпозиция f13- и f14-состояний и изменение валентности от 2 к 4. Плотность носителей тока на один ион иттербия составляет 0,4 [22].

Материалы и методы исследования. Синтез образцов Mn1-XReXS подробно описан в работах [8]. Твердые растворы Mn1-ХTmХS и Mn1-ХYbХS были получены методом твердофазного синтеза, степени замещения 0,05; 0,10; 0,15 и 0,05; 0,10; 0,15; 0,2; 0,25 соответственно.

Рентгеноструктурный анализ сульфидов Mn1-ХTmХS (X=0,05; 0,15) и Mn1-ХYbХS (X= 0,1; 0,2) проводился на установке DRON-3 в CuK α-излучении при температуре 300 K после их получения и измерений транспортных свойств. Рентгенограммы, полученные после проведенных измерений, свидетельствуют, что все исследованные вещества обладают гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой типа NaCl, типичной для моносульфида марганца.

Измерения удельной проводимости проведены в интервале температур 80–1100 K четырехзондовым методом. Четырехзондовый метод измерения удельного электросопротивления является самым распространенным, так как он очень удобен тем, что нет необходимости создания омических контактов, возможно измерение удельного сопротивления объемных образцов самой разнообразной формы и размеров, а также удельного сопротивления слоев полупроводниковых структур, например, при ионной имплантации. При этом должно выполняться одно условие с точки зрения формы – наличие плоской поверхности, линейные размеры которой превосходят линейные размеры системы зондов (расстояния между ними).

На плоской поверхности образца вдоль прямой линии размещены четыре металлических зонда с малой площадью соприкосновения (рис. 1), расстояние между которыми s1, s2, s3. Через два внешних зонда 1 и 4 пропускается электрический ток I14, на двух внутренних зондах 2 и 3 измеряется разность потенциалов U23.

Рис. 1. Принципиальная схема измерений четырёхзондовым методом

Fig. 1. Schematic diagram of measurements using the four-probe method

Результаты и их обсуждение. Получены рентгенограммы синтезированных сульфидов (рис. 2 и 3). Рентгенограммы, полученные после проведенных измерений свидетельствуют, что все исследованные вещества обладают устойчивым кристаллическим состоянием до температур порядка 1100 К. Рентгеноструктурный анализ показал, что синтезированные соединения являются однофазными и обладают гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой типа NaCl, типичной для моносульфида марганца. С увеличением степени катионного замещения (Х) параметр элементарной ячейки а линейно увеличивается, что свидетельствует об образовании твердых растворов Mn1-ХTmХS и Mn1-ХYbХS (рис. 2 и 3). Увеличение постоянной решетки, по сравнению с линейным ростом согласно закону Вегарда, возможно связано с локализацией электронов на границе раздела ионов марганца с замещенным и слабой гибридизацией 4f-3d орбиталей, которая описывается экспоненциальной зависимостью от расстояния.

Измерены зависимости проводимости от температуры для синтезированных образцов Mn1-ХTmХS (0,01 ≤ Х ≤ 0,15) и Mn1-ХYbХS (0,05 ≤ Х ≤ 0,25) от температуры (рис. 4). Ход зависимостей lnσ (103/T) характерен для веществ с полупроводниковой проводимостью. На рис. 4, а представлена электропроводность твердых растворов TmХMn1-ХS. Образец со степенью замещения тулием X = 0,05 имеет плато проводимости от 310 до 380 К. Для X = 0,1 имеется аномалия поведения проводимости от 330 до 360 К. В случае X = 0,15 имеется аномалия поведения проводимости от 650 до 690 К. Для всех исследуемых образцов c тулием характерно высокоомное состояние даже при комнатной температуре по сравнению с электросопротивлением, наблюдаемым в моносульфиде марганца [8]. На рис. 4, b представлена электропроводность твердых растворов TmХYb1-ХS. Проводимость при увеличении температуры в случае с иттербием растет существенно быстрее нежели, чем в случае с тулием.

Рис. 2. Рентгенограммы Mn1-xTmxS: a  –  X = 0,05; b  –  X = 0,1; с  – X = 0,15

Fig. 2. X-ray pattern of Mn1-xTmxS: a  –  X = 0.05; b  –  X = 0.1; с  – X = 0.15

Рис. 3. Рентгенограммы Mn1-xYbxS: a  –  X = 0,1; b  –  X = 0,2

Fig. 3. X-ray  pattern of Mn1-xYbxS: a  –  X = 0.1; b  –  X = 0.2

Рис. 4. Зависимость проводимости от температуры:

a  –  Mn1-ХTmХS (0,05 ≤ Х ≤ 0,15); b  –  Mn1-ХYbХS (0,05 ≤ Х ≤ 0,25)

Fig. 4. Temperature dependence of conductivity:

a  –  Mn1-ХTmХS (0.05 ≤ Х ≤ 0.15); b  –  Mn1-ХYbХS (0.05 ≤ Х ≤ 0.25)

Зависимости проводимости от концентрации замещения ионов туллия и иттербия при комнатной температуре приведены на рис. 5. При увеличении степени легировании образцов тулием наблюдается уменьшается проводимости (рис. 5, a), а при легировании иттербием имеет место аналогичное поведение проводимости, но имеется участок в интервале концентраций от X = 0,1 до X = 0,2 в котором напротив наблюдается рост. В целом имеет место нетривиальная картина, отличающаяся от поведения примесных полупроводников, в которых замещение легирующим элементом увеличивает концентрацию носителей заряда и, как следствие, проводимость.

Рис. 5. Зависимость проводимости от температуры образцов Mn1-ХYbХS (0,05 ≤ Х ≤ 0,25)

Fig. 5. Temperature dependence of conductivity Mn1-ХYbХS samples (0.05 ≤ Х ≤ 0.25)

Подобное поведение можно объяснить тем, что ион иттербия является трехвалентным и при замещении двухвалентного иона марганца в твердом растворе образуются как электроны, так и дырки, образованные нестехиометрией полученных образцов. С ростом концентрации замещения электроны и дырки накапливаются на межкристаллических границах и образуют обедненный носителями слой, аналогичный p-n переходу. Замещение ионами иттербия приводит к образованию дырок в катионной подсистеме в результате проводимость резко уменьшается по сравнению с сульфидом марганца. С ростом концентрации дырочных носителей тока проводимость растет (рис. 5, b).

Заключение. Проведен рентгеноструктурный анализ твердых растворов сульфидов марганца, замещенных редкоземельными ионами тулия и иттербия. Установлено, что синтезированные соединения являются однофазными и обладают гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой. Наблюдается увеличение элементарной ячейки при замещении тулием и иттербием. Обнаружено уменьшение проводимости при замещении тулием и рост проводимости твердых растворов при замещении иттербием.  Температурная зависимость замещенных сульфидов имеет полупроводниковый вид. Концентрационная зависимость проводимости для Mn1-ХTmХS объясняется образованием пространственного заряда на границах межкристаллических зерен.

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 18-32-00079 mol_а и гранта СибГУ им. М. Ф. Решетнева.

Acknowledgments. The research was financially supported by the RFPI No. 18-32-00079 mol_а and a grant from Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.

References

- Eerenstein W., Mathur N.D., Scott J. F. Dielectric and Magnetic Properties of Nano-Structure BiFeO3 Doped with Different Concentrations of Co Ions Prepared by Sol-Gel Method.  Multiferroic and Magnetoelectric Materials. Nature Journal. 2006, Vol. 442, P. 759–765.

- Golubkov A. V., Goncharova E. V., Zhuze V. P., Loginov G. M., Sergeeva V. M., Smirnov I.A. Fizicheskie svoystva khal'kogenidov redkozemel'nykh elementov [Physical properties of chalcogenides of rare earth elements.]. Leningrad, Nauka Publ., 1973, 304 p.

- Aplesnin S. S., Sitnikov M. N. Magnetotransport effects in paramagnetic GDXMN1− XS. JETP letters. 2014, Vol. 100, Iss. 1-2, P. 104–110.

- Aplesnin S. S., Petrakovskii G. A., Ryabinkina L. I., Abramova G. M., Kiselev N. I., Romanova O. B. Influence of magnetic ordering on the resistivity anisotropy of α-MNS single crystal. Solid State Communications. 2004, Vol. 129, Iss. 3, P. 195–197.

- Aplesnin S. S. Spin liquid and quantum effect in antiferromagnets. Palmarium Academic Publ., 2012, 140 p.

- Aplesnin S. S., Romanova О. B., Gorev M. V., Velikanov D. A., Gamzatov A. G., Aliev A. M. Magnetic and thermophysical properties of GdxMn1–xS solid solutions. J. Phys.: Cond. Matt. 2013, Vol. 25, P. 025802.

- Aplesnin S. S., Khar’kov A. M., Eremin E. V., Romanova O. B., Balaev D. A., Sokolov V. V., Pichugin A. Yu. Nonuniform Magnetic States and Electrical Properties of Solid Solutions. IEEE Transactions on magnetics. 2011, Vol. 47, P. 4413–4416.

- Ryabinkina L. I., Romanova O. B., Aplesnin S. S. Sulfide compounds MeXMn1-XS(Me = Cr, Fe, V, Co): technology, transport properties, and magnetic ordering. Bulletin of the Russian Academy of Science: Physics. 2008, Vol. 72, Iss. 8, P. 1050–1052.

- Ryabinkina L. I., Petrakovskii G. A., Loseva G. V., Aplesnin S. S. Metal-insulator transition and magnetic properties in disordered systems of solid solutions MEXMN1-XS. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1995, Vol. 140–144, Iss. 1, P. 147–148.

- Aplesnin S. S., Ryabinkina L. I., Abramova G. M., Romanova O. B., Kiselev N. I., Bovina A. F. Spin-dependent transport in α-MnS single crystals. Physics of the Solid State. 2004, Vol. 46, Iss. 11, P. 2067–2072.

- Aplesnin S. S, Romanova O. B., Khar'kov A. M., Balaev D. A., Gorev M. V., Vorotinov A. I., Sokolov V. V., Pichugin A. Yu. Metal-semiconductors transition in SmXMn1-XS solid solutions. Physica Status Solidi (B): Basic Solid State Physics. 2012, Vol. 249, Iss. 4, P. 812–817.

- 12. Strange P., Svane A., Temmerman W. M., Szotek Z., Winter H. Understanding the valence of rare earths from first-principles theory. Letters to nature. 1999, Vol. 399, Iss. 6738, P. 756–758.

- Derr J., Kneel G., Sake B., M´easson M.-A., Flouquet J. J. Valence and magnetic ordering in intermediate valence compounds : TmSe versus SmB6. J. Phys.: Condens. Matter. 2006, Vol. 18, P. 2089–2106.

- Abdusalyamova M. N., Alekseev P. A., Klement'ev E. S., Nefedova E. V., Nizhankovskiy V. I. [Change of the tulium valence in TmSb 1 – xTe x compounds]. Fizika Tverdogo Tela. 1994, T. 36, Vol. 1, P. 145–151 (In Russ.).

- Aplesnin S. S. A study of anisotropic Heisenberg antiferromagnet with S=1/2 on a square lattice by Monte-Carlo method. Physica Status Solidi (B): Basic Solid State Physics. 1998, Vol. 207, Iss. 2, P. 491–498.

- Aplesnin S. S. Dimerization of antiferromagnetic chain with four-spin interactions. Physics of the Solid State. 1996, Vol. 38, Iss. 6, P. 1031–1036.

- Aplesnin S. S. Nonadiabatic interaction of acoustic phonons with spins S = 1/2 in the two-dimentional Heisenberg model. Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2003, Vol. 97, Iss. 5, P. 969–977.

- Aplesnin S. S. Quantum Monte-Carlo analysis of the 2d Heisenberg antiferromagnet with S=1/2: the influence of exchange anisotropy. Journal of Physics: Condensed Matter. 1998, Vol. 10, Iss. 44, P. 10061–10065.

- Syassen K., Winzen H., Zimmer H. G., Tups H., J. M. Leger. Optical response of YbS and YbO at high pressures and the pressure-volume relation of YbS. Phys. Rev. 1985, B. 32, P. 8246.

- Aplesnin S. S.,  Khar’kov A. M.,  Romanova O. B.,  Yanushkevich K. I., Galyas A. I.,  Sokolov V. V. Magnetic and electric properties of YbxMn1 − xS alloys. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics volume. 2013, Vol. 77, No 10, P. 1252–1254.

- Matsunami M., Okamura H., Ochiai A., Nanba T. Pressure tuning of an ionic insulator into a heavy electron metal: an infrared study of YbS. Physical review letters. 2009, Vol. 103, Iss. 23, P. 237202.

- Aplesnin S. S., Ryabinkina L. I., Romanova O. B., Sokolov V. V., Pichugin A. Y., Galyas A. I., Demidenko O. F., Makovetski G. I., Yanushkevich K. I. Magnetic and electrical properties of cation-substituted sulfides MeXMn1-XS(Me = Co, Gd). Physics of the Solid State. 2009, Vol. 51, Iss. 4, P. 698–701.

Библиографические ссылки

- Eerenstein W., Mathur N.D., Scott J.F. Dielectric and Magnetic Properties of Nano-Structure BiFeO3 Doped with Different Concentrations of Co Ions Prepared by Sol-Gel Method // Multiferroic and Magnetoelectric Materials // Nature Journal. 2006. Vol. 442, No. 7104. P. 759–765.

- Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов / А. В. Голубков, Е. В. Гончарова, В. П. Жузе и др.  Л. : Наука, 1973. C. 304.

- Аплеснин C. C., Ситников М. Н. Магнитотранспортные эффекты в парамагнитном состоянии в GDXMN1− XS. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 100, В. 1-2. С. 104–110.

- Influence of magnetic ordering on the resistivity anisotropy of α-MNS single crystal / S. S. Aplesnin, G. A. Petrakovskii, L. I. Ryabinkina et al. // Solid State Communications. 2004. Vol. 129, Iss. 3. P. 195–197.

- Aplesnin S. S. Spin liquid and quantum effect in antiferromagnets. Palmarium Academic Publ. 2012. P. 140.

- Magnetic and thermophysical properties of GdxMn1–xS solid solutions / S. S. Aplesnin, О. B. Romanova, M. V. Gorev et al. // J. Phys.: Cond. Matt. 2013. Vol. 25. P. 025802.

- Nonuniform Magnetic States and Electrical Properties of Solid Solutions / S. S. Aplesnin, A. M. Khar’kov, E. V. Eremin et al. // IEEE Transactions on magnetics. 2011. Vol. 47. P. 4413–4416.

- Рябинкина Л. И., Романова О. Б., Аплеснин С. С. Сульфидные соединения MeXMn1-XS(Me = Cr, Fe, V, Co): технология, транспортные свойства и магнитное упорядочение // Известия российской академии наук. Серия физическая. 2008. T. 72, В. 8. С. 1115–1117.

- Metal-insulator transition and magnetic properties in disordered systems of solid solutions MEXMN1-XS / L. I. Ryabinkina, G. A. Petrakovskii, G. V. Loseva, S. S. Aplesnin // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1995. Vol. 140-144, Iss.1. P. 147–148.

- Спин-зависимый транспорт в монокристалле alpha-MNS / С. С. Аплеснин, Л. И. Рябинкина, Г. М. Абрамова и др.  // Физика твердого тела. 2004. Т. 46, В. 11. С. 2000–2005.

- Metall-semiconductors transition in SmXMn1-XS solid solutions / S. S. Aplesnin, O. B. Romanova, A. M. Har'kov // Physica Status Solidi (B): Basic Solid State Physics. 2012. Vol. 249, Iss. 4. P. 812–817.

- Understanding the valence of rare earths from first-principles theory / P. Strange, A. Svane, W. M. Temmerman et al. // Letters to nature. 1999. Vol. 399, Iss. 6738. P. 756–758.

- Derr J., Kneel G., Sake B., M´easson M.-A., Flouquet J. J. Valence and magnetic ordering in intermediate valence compounds : TmSe versus SmB6 // J. Phys.: Condens. Matter. 2006. Vol. 18. P. 2089–2106.

- Изменение валентности тулия в соединениях TmSb1- xTex / М. Н. Абдусалямова, П. А. Алексеев, Е. С. Клементьев и др. // Физика твердого тела. 1994. Т. 36, В. 1. С. 145–151.

- Aplesnin S.S. A study of anisotropic Heisenberg antiferromagnet with S=1/2 on a square lattice by monte-carlo method // Physica Status Solidi (B): Basic Solid State Physics. 1998. Vol. 207, Iss. 2. P. 491–498.

- Aplesnin S. S. Dimerization of antiferromagnetic chain with four-spin interactions // Physics of the Solid State. 1996. Vol. 38, Iss. 6. P. 1031–1036.

- Аплеснин С. С. Неадиабатическое взаимодействие акустических фононов со спинами S = 1/2 в двумерной модели Гейзенберга // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2003. Т. 124, В. 5. С. 1080–1089.

- Aplesnin S. S. Quantum Monte-Carlo analysis of the 2d Heisenberg antiferromagnet with S=1/2: the influence of exchange anisotropy // Journal of Physics: Condensed Matter. 1998. Vol. 10, Iss. 44. P. 10061–10065.

- Optical response of YbS and YbO at high pressures and the pressure-volume relation of YbS / K. Syassen, H. Winzen, H. G. Zimmer et al.  // Phys. Rev. 1985. B. 32. P. 8246.

- Magnetic and electric properties of YbxMn1 − xS alloys / Aplesnin S. S., A. M. Khar’kov,  O. B. Romanova et al. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics volume. 2013. Vol. 77, No. 10. P. 1252–1254.

- Matsunami M., Okamura H., Ochiai A., Nanba T. Pressure tuning of an ionic insulator into a heavy electron metal: an infrared study of YbS // Physical review letters. 2009. Vol. 103, Iss. 23. P. 237202.

- Магнитные и электрические свойства катионзамещенных сульфидов MeXMn1-XS(Me = Co, Gd) / С. С. Аплеснин, Л. И. Рябинкина, О. Б. Романова и др. // ФТТ. 2009, T. 51, В. 4,C. 661-664.

© Konovalov S. О., Begisheva О. B., Abdelbaki Hichem, Rybina U. I., Yukhno М. Yu., 2020

Konovalov Stepan Olegovich – post-graduate student; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: kco.konovalov@yandex.ru.

Begisheva Olga Borisovna – post-graduate student; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: fisenko_o@mail.ru.

Abdelbaki Hiсham – post-graduate student; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: Abdel.hichem@outlook.fr.

Rybina Ulyana Ilinishna – student; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: rybinau@mail.ru.

Yukhno Mikhail Yurievich – student; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: 5993664@gmail.com.

Коновалов Степан Олегович – аспирант; Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. E-mail: kco.konovalov@yandex.ru.

Бегишева Ольга Борисовна – аспирант; Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. E-mail: fisenko_o@mail.ru.

Абдельбаки Хишем – аспирант; Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. E-mail: Abdel.hichem@outlook.fr.

Рыбина Ульяна Ильинишна – студент; Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. E-mail:  rybinau@mail.ru.

Юхно Михаил Юрьевич – студент; Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. E-mail: 5993664@gmail.com.