Данный текст является русскоязычной версией опубликованной на английском языке статьи и представлен в авторской редакции только на данном сайте!

UDC 620.197.2

Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-115-124

For citation: Mikheev A. E., Girn A. V., Ravodina D. V., Elizar'eva I. G. The influence of prefinishing operations at titanium alloys on the characteristics of mao coatings. Siberian Journal of Science and Technology. 2020, Vol. 21, No. 1, P. 115–124. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-115-124

Для цитирования: Влияние предварительной подготовки поверхности титановых сплавов на характеристики МДО покрытий / А. Е. Михеев, А. В. Гирн, Д. В. Раводина, И. Г. Елизарьева // Сибирский журнал науки и технологий. 2020. Т. 21, № 1. С. 115–124. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-115-124

THE INFLUENCE OF PREFINISHING OPERATIONS AT TITANIUM ALLOYS ON THE CHARACTERISTICS OF MAO COATINGS

A. E. Mikheev, A. V. Girn, D. V. Ravodina, I. G. Elizar'eva

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation

Е-mail: michla@mail.ru

Improving the reliability, service life and operational safety of titanium alloy structures exposed to thermal, chemical and mechanical stresses can be achieved by applying various protective coatings.

One of the effective methods of protecting such alloys is the formation on their surface of oxide coatings that are resistant to external factors. Of great interest from this point of view is the method of micro-arc oxidation (MAO), which allows one to obtain multifunctional ceramic-like oxide coatings with unique properties. Such coatings can be used to create a durable heat and electrical insulating layer on parts, protect surfaces from erosion in high-speed gas flows, corrosion in aggressive environments and wear by friction, to increase the surface emissivity, etc.

This method is well established for the oxidation of aluminum alloys. Despite the fact that the mechanism of coating formation during MAO is the same for aluminum and titanium alloys, there are certain differences in the structure and characteristics of the resulting coating. For example, it is believed that during the MAO treatment of aluminum alloys, preliminary surface preparation is not required and the adhesive strength is comparable with the strength of the substrate material. However, when processing titanium alloys, we noted cases of a significant decrease in adhesive strength. One of the reasons may be the lack of preliminary surface preparation before coating.

Therefore, studies aimed at studying the influence of the method of surface preparation and the resulting roughness on the characteristics of the applied coatings are relevant.

Keywords: micro-arc oxidation, titanium alloys, surface preparation, thickness, adhesive strength, roughness.

Влияние предварительной подготовки поверхности

титановых сплавов на характеристики МДО покрытий

А. Е. Михеев, А. В. Гирн, Д. В. Раводина, И. Г. Елизарьева

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

Е-mail: michla@mail.ru

Повышение надежности, ресурса работы и безопасности эксплуатации конструкций из титановых сплавов, подвергающихся воздействию тепловых, химических и механических нагрузок, можно добиться нанесением различных защитных покрытий.

Одним из эффективных методов защиты таких сплавов является образование на их поверхности устойчивых против воздействия внешних факторов оксидных покрытий. Большой интерес с этой точки зрения представляет метод микродугового оксидирования (МДО), позволяющий получать многофункциональные керамикоподобные оксидные покрытия с уникальными свойствами. Такие покрытия могут применяться для создания на деталях прочного тепло- и электроизолирующего слоя, защиты поверхностей от эрозии в высокоскоростных газовых потоках, коррозии в агрессивных средах и износа трением, для повышения коэффициента излучения поверхности и т. п.

Этот метод хорошо отработан для оксидирования алюминиевых сплавов.  Несмотря на то, что механизм образования покрытий при МДО для алюминиевых и титановых сплавов одинаков, существуют определенные различия в структуре и характеристиках полученного покрытия. Например, считается, что при обработке МДО алюминиевых сплавов не требуется предварительная подготовка поверхности и адгезионная прочность сопоставима с прочностью материала подложки. Однако при обработке титановых сплавов нами были отмечены случаи значительного снижения адгезионной прочности. Одной из причин может быть отсутствие предварительной подготовки поверхности перед нанесением покрытий. Поэтому исследования, направленные на изучение влияния способа подготовки поверхности и полученной шероховатости на характеристики нанесенных покрытий,  являются актуальными.

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, титановые сплавы, подготовка поверхности, толщина, адгезионная прочность, шероховатость.

## Введение. Состав, концентрация компонентов электролита и продолжительность МДО оказывают основное влияние на характеристики оксидных слоев. Сущность МДО заключается в том, что под действием электрического тока, прикладываемого между находящейся в электролите деталью и металлическим катодом (корпусом электролитической ванны или электродом), на ее поверхности возникают мигрирующие точечные микродуговые разряды (МДР), от воздействия которых на поверхности образуется керамическое покрытие [1–7]. Состав электролита для МДО подбирают исходя из химического состава упрочняемого вентильного сплава и назначения покрытия.

В процессе МДО заметную роль играют диффузионные, термические, плазмохимические и электрофизические процессы. Условно эти процессы можно разбить на несколько стадий, которые протекают последовательно или параллельно:

- химическое взаимодействие материала основы и формирующегося покрытия с электролитом;

2) электрохимические процессы, происходящие как до зажигания электрического разряда, так и после его зажигания на участках обрабатываемой поверхности, где разряда в данный момент нет (анодирование в водных растворах электролитов, электролиз);

3) собственно микродуговое оксидирование, включающее в себя короткие начальные этапы люминесценции и искрения, а затем основной этап горения МДР;

4) переход микродугового разряда в дуговой после формирования МДО-покрытия определенной толщины.

Напряжение, при котором начинается искрение в электролите, зависит от состава обрабатываемого материала и электролита. При малой толщине покрытия из-за большого теплоотвода наблюдается искровой разряд, который при росте толщины пленки переходит в МДР, а при больших толщинах трансформируется в дуговой [8–10].

Полагают, что необходимым условием возникновения электрического разряда в электролите является наличие газовой или парогазовой прослойки между электролитом и металлом основы. По всей видимости, разряд при МДО является газовым и возникает в результате электрического пробоя парогазовых «пробок», образующихся в микропорах растущего на барьерном слое пористого оксидного слоя. Эти пробки образуются при электролизных процессах разряда ионов H+ или OH- и вскипания электролита в поровых каналах [11].

Считается, что при обработке МДО алюминиевых сплавов не требуется предварительная подготовка поверхности и адгезионная прочность сопоставима с прочностью материала подложки. Однако при обработке титановых сплавов нами были отмечены случаи значительного снижения адгезионной прочности. Одной из причин может быть отсутствие предварительной подготовки поверхности перед нанесением покрытий. Поэтому существует необходимость исследования влияния предварительной подготовки поверхности на характеристики покрытий.

Подготовка поверхности может осуществляться множеством способов: шлифование, матирование, полирование, галтовка, вибрационная обработка, струйно-абразивная обработка, обезжиривание, травление, активирование.

МДО-покрытия представляют собой керамику сложного состава [12–16]. Покрытие при микродуговом оксидировании образуется за счет окисления поверхности металла, при этом формируются оксидные и гидроксидные формы этого металла. С другой стороны, покрытие растет за счет включения в его состав элементов из электролита. Элементы электролита входят в покрытие в виде солей, оксидов и гидроксидов сложного состава. При необходимости технология МДО позволяет ввести в покрытие любой нужный химический элемент.

К основным характеристикам получаемых покрытий относятся следующие параметры: адгезия, толщина покрытия, пористость, износотойкость и т. д.

## Экспериментальная часть. Для изготовления образцов был использован титановый сплав ВТ 6 толщиной 3 мм, размерами 50 х 40 мм. Состав и характеристики ВТ 6 представлены в табл. 1. При выборе материала исходили из того, что данный сплав широко применяется для изготовления значительной номенклатуры деталей в машиностроении, производстве летательных и космических аппаратов, крепежных и резьбовых деталей и т. д.

Таблица 1

Состав и характеристики ВТ 6

| Марка | ВТ 6 |
| --- | --- |
| Классификация: | Титановый деформируемый сплав |
| Химический состав в % материала ВТ1-0 ГОСТ 19807 - 91 |
| Fe | C | Si | V | N | Ti | Al | Zr | O | H | Примеси |
| до 0,6 | до 0,1 | до 0,1 | 3,5–5,3 | до 0,05 | 86,45–90,9 | 5,3–6,8 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,015 | прочих 0,3 |
| Твердость ВТ 6 после закалки и старения | HB 10 -1 = 293 – 361 МПа |
| Твердость ВТ 6 после отжига | HB 10 -1 = 255 – 341 МПа |

Как уже было сказано ранее состав, концентрация компонентов электролита и продолжительность МДО оказывают наибольшее влияния на адгезию, толщину, структуру и фазовый состав оксидных слоев. Влияние предварительной обработки поверхности на характеристики нанесенных покрытий изучены недостаточно.

### Для выбора режимов МДО обработки были проведены предварительные экспериментальные исследования. Обработка образцов проводилась на экспериментальной установке МДО, работающей от трехфазной сети переменного тока 380 В и частотой 50 Гц. Источником тока служил трансформатор ИАТ-Т2 (источник асимметричного тока).

### В результате литературного обзора и научно патентного поиска было выявлено несколько интересующих нас составов электролитов [17–19]. Формирование оксидных покрытий на изделиях из сплавов на основе титана осуществлялись в растворах гидрофосфата натрия и силиката натрия с добавлением гидроксида калия, которые готовили путем растворения в дистиллированной воде расчетного количества химических реактивов (табл. 2).

Таблица 2

Состав и концентрация электролитов, режимы обработки

| № электролита | Состав электролита | Концентрация, г/л | Сплав | Отношение катодной и анодной составляющей силы тока (Iк/Iа) | Плотность тока, j А/дм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na2HPO4 | 60 | ВТ 6 | 0,8; 1; 1,2 | 20,30 |
| 2 | KOH | 30 |  |  |  |
|  | Na2SiO3 | 50 |  |  |  |

В ходе эксперимента установили, что с увеличением соотношения катодной и анодной составляющей силы тока толщина оксидного слоя уменьшается (рис. 1), а адгезионная прочность покрытия увеличивается (рис. 2).

KOH + Na2SiO3, j = 20 А/дм2

Na2HPO4, j =20 А/дм2

KOH + Na2SiO3, j =30 А/дм2

Na2HPO2, j =30 А/дм2

Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от отношение катодной и анодной составляющей силы тока

Fig. 1. Dependence of the coating thickness on the ratio of the cathode and anode component of the current

Na2HPO4, j =20 А/дм2

KOH + Na2SiO3, j = 20 А/дм2

Na2HPO2, j =30 А/дм2

KOH + Na2SiO3, j =30 А/дм2

Рис. 2. Результаты испытаний на адгезионную прочность покрытия

Fig. 2. Test results for adhesive strength of the coating

Также было выявлено, что при обработке с плотностью тока J = 30 А/дм2 в водном растворе Na2HPO4 происходит подгорание образцов, а в силикатно-щелочном электролите (KOH + Na2SiO3) происходило закипание раствора. Исходя из этого, был выбран дальнейший режим МДО обработки, представленный в табл. 3.

Таблица 3

Режим МДО обработки

| Параметр | Обозначение | Значения |
| --- | --- | --- |
| Время обработки | t | 10 мин |
| Плотность тока | J | 20 А/дм2 |
| Отношение катодной и анодной составляющей силы тока | Ik/Ia | 1,2 |
| Токи | Iк, - | 5,2 |
|  | Iа, + | 4,4 |
| Составы электролитов | №1, | Na2HPO4 |
|  | №2 | KOH |
|  |  | Na2SiO3 |

Была разработана методика проведения экспериментальных исследований с целью определения зависимости свойств покрытия от предварительной подготовки поверхности. В качестве способа подготовки поверхности была выбрана механическая обработка образцов на шлифовальной бумаге различной зернистости, используемой на шлифовально-полировальном станке Struers LaboPol-1, и пескоструйным аппаратом с корундом. Для обезжиривания использовался ацетон (ГОСТ 2768-84).

В результате были получены данные шероховатости обработанных образцов, представленные в табл. 4 и на рис. 3 и 4. Измерение шероховатости проводили профилометром TR110, который соответствует требованиям стандартов ISO и DIN.

Таблица 4

Подготовка поверхности и шероховатость образцов

| № образца | Обработка | Размер зерна, мкм | Ra,мкм | Класс шероховатости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обезжиривание | – | 1,02 | 7 |
| 1.2 | Р80 | 200…250 | 0,8 | 7 |
| 1.3 | Р180 | 63…80 | 0,675 | 7 |
| 1.4 | Р320 | 40…50 | 0,505 | 8 |
| 1.5 | Р600 | 20…28 | 0,28 | 9 |
| 1.6 | Р1000 | 14…20 | 0,21 | 9 |
| 1.7 | Р1500 | 7…10 | 0,175 | 10 |
| 1.8 | Р2500 | 3…5 | 0,135 | 10 |
| 1.9 | Пескоструйная обработка (корунд) | 100…150 | 5,64 | 4 |

Рис. 3. Внешний вид поверхности обработанных образцов

Fig. 3. Appearance of the surface of the processed samples

Рис. 4. Шероховатость поверхности образцов

Fig. 4. Surface roughness of samples

На подготовленные образцы были нанесены МДО покрытия. Толщину полученных покрытия определяли с помощью толщиномера ТТ-260 по ГОСТ 9.302. Проводилось десять измерений на одном образце. Значение толщины покрытия определялось как среднее арифметическое между десятью измерениями на отрезке 5 мм на одном образце. Относительная погрешность метода ± 0,8 мкм для покрытий до 25 мкм и 10 % для покрытий толщиной свыше 25 мкм. Результаты измерений толщины покрытий представлены в табл. 5 и рис. 5 и 6.

Таблица 5

Толщина покрытий

| Фосфатный электролит (Na2HPO4) |
| --- |
| № образца и шероховатость (Ra, мкм) | 1,1 (Ra= 1,02) | 1,2 (Ra= 0,8) | 1,3 (Ra= 0,675) | 1,4 (Ra= 0,505) | 1,5 (Ra= 0,28) | 1,6 (Ra= 0,21) | 1,7 (Ra= 0,175) | 1,8 (Ra= 0,135) | 1,9 (Ra= 5,64) |
| h, мкм | 27,77 | 28,86 | 28,36 | 28,85 | 28,8 | 28,45 | 29,37 | 30,16 | 31,73 |
| Силикатно-щелочной электролит (KOH+Na2SiO3) |
| № образца и шероховатость (Ra, мкм) | 2,1 (Ra= 1,02) | 2,2 (Ra= 0,8) | 2,3 (Ra= 0,675) | 2,4 (Ra= 0,505) | 2,5 (Ra= 0,28) | 2,6 (Ra= 0,21) | 2,7 (Ra= 0,175) | 2,8 (Ra= 0,135) | 2,9 (Ra= 5,64) |
| h, мкм | 20,01 | 30,45 | 31,45 | 31,78 | 32,1 | 32,32 | 32,24 | 32,47 | 21,38 |

Рис. 5. Зависимость толщина покрытий, полученных в водном растворе Na2HPO4,

от шероховатости

Fig. 5. Roughness dependence of the thickness of coatings obtained

in an aqueous solution of Na2HPO4

Рис. 6. Зависимость толщина покрытий, полученных в водном растворе KOH+Na2SiO3,

от шероховатости

Fig. 6. Roughness dependence of the thickness of coatings obtained

in an aqueous solution of KOH + Na2SiO3

Из графиков видно, что в общей картине при уменьшении шероховатости поверхности толщина покрытия увеличивается, это можно объяснить тем, что с увеличением чистоты поверхности время выхода на режим МДО обработки уменьшается.

Определение адгезионной прочности. Величину прочности сцепления определяли методом отрыва, согласно ГОСТ 209-75 [20] (клеевая методика, клей ВК-3), как отношение усилия (до 10 кН), при котором возникает отрыв от склеенного с оксидным покрытием ответного образца, к площади поперечного сечения (4,9 см2).

Для измерения адгезионной прочности покрытия на разрывной машине EUROTEST T-50 (рис. 7) было разработано и изготовлено подвесное оборудование, представленное на рис. 8.

Рис. 7. Разрывная машина EUROTEST T-50

Fig. 7. Bursting machine EUROTEST T-50

……

Рис. 8. 3D модель зажима болтового

Fig. 8. 3D model of bolt clamp

Рис. 9. Зависимость адгезионной прочности покрытий с основой, полученных в электролите Na2HPO4, от шероховатости

Fig. 9. Roughness dependence of the adhesion strength of coatings

with a base obtained in Na2HPO4 electrolyte

На рис. 9 показаны результаты зависимости величины прочности сцепления покрытий с основой, полученных в электролите Na2HPO4, при различных способах предварительной обработки. Прочность сцепления покрытия на образце с Ra = 5,64 мкм, подготовленном пескоструйным аппаратом, оказалась максимальной, но разрыв произошел по клею, т. е. истинная прочность не установлена. У остальных образцов произошел отрыв покрытия от основы. Адгезия покрытия уменьшается с уменьшением шероховатости поверхности.

На рис. 10 приведены результаты зависимости величины прочности сцепления покрытий с основой, полученных в электролите KOH+Na2SiO3, при различных способах предварительной обработки. На всех образцах разрыв произошел по клею.

Рис. 10. Зависимость адгезионной прочности покрытий с основой, полученных в электролите KOH + Na2SiO3, от шероховатости

Fig. 10. Roughness dependence of the adhesion strength of coatings

with a base obtained in KOH + Na2SiO3 electrolyte

Это связано с тем, что прочность клея ВК 3 = 40 кг/см2, а площадь экспериментального образца составляет S = 2 см2, исходя из этого адгезия покрытия с образцом не превышает 80 кг/см2, что соответствует прочности клея. Полученные данные показывают, что прочность сцепления покрытий с основой, полученных в электролите KOH + Na2SiO3, превышает прочность клея ВК3. Поэтому для определения действительной прочности сцепления необходимо проведения дополнительных исследований с применением более высокопрочного клея или другой методики измерения адгезионной прочности.

Заключение. В процессе проведенной работы было установлено, что предварительная подготовка поверхности титановых сплавов влияет на характеристики МДО покрытий.

Исходя из полученных результатов, пришли к заключению, что для достижения наибольшей адгезионной прочности покрытия необходимо производить МДО обработку при соотношении Ik/Ia = 1,2, а для получения максимальной толщины покрытия при Ik/Ia = 0,8. Предварительная подготовка поверхности влияет на толщину и адгезионную прочность покрытий. При увеличении шероховатости адгезионная прочность повышается, а толщина покрытия уменьшается.

Также, исходя из результатов, полученных при измерении величины прочности сцепления покрытий с основой, полученных в электролите KOH+Na2SiO3 с применением клея ВК 3, истинная прочность не установлена. Поэтому необходимо провести дополнительные исследования с использованием более высокопрочного клея либо другой методики измерения адгезионной прочности.

References

1.	Kolomeychenko A. V. Tekhnologii povysheniya dolgovechnosti detaley mashin vosstanovleniem i uprochneniem rabochikh poverkhnostey kombinirovannymi metodami s primeneniem mikrodugovogo oksidirovaniya [Technologies for increasing the durability of machine parts by restoration and hardening of working surfaces by combined methods using microarc oxidation]. Orel, Izd-vo Orel GAU Publ., 2013, 255 p.

2.	Zhukov S. V. Issledovanie protsessov i razrabotka tekhnologii formirovaniya mnogofunktsional'nykh pokrytiy MDO na titanovykh splavakh v priborostroenii. Kand. Diss. [Investigation of the processes of formation and development of the technology of multifunctional coatings on titanium alloys MDO in instrument. Cand. Diss.]. Moscow, 2009.

3.	Suminov I. V. et al. Mikrodugovoe oksidirovanie (teoriya, tekhnologiya, oborudovanie) [Microarc oxidation (theory, technology, equipment)]. Moscow, EKOMET Publ., 2005, 368 p.

4.	Gordienko P. S., Gnedenkov S. V. Mikrodugovoe oksidirovanie titana i ego splavov [Microarc oxidation of titanium and its alloys].Vladivostok, Dal'nauka Publ., 1997, 185 p.

5.	Girn A. V., Vakhteev E. V., Trushkina T. V., Orlova D. V. [The influence of technological parameters of micro-arc oxidation on the corrosion resistance of coatings]. Miass. Mekhanika i protsessy upravleniya. Materialy XXXXI Vserossiyskogo simpoziuma. Vol. 3. Moscow, RAN Publ., 2011, P. 168–173 (In Russ.).

6.	Trushkina T. V., Girn A. V. [The corrosion resistance of MAO coatings in aggressive environments]. Vestnik SibGAU. 2014, Vol. 1(53), P. 179–184 (In Russ.).

7.	Mamaev A. I., Dorofeeva T. I., Mamaeva V. A., Borikov V. N. [Adhesion and plasticity of coatings obtained by microplasma oxidation of titanium]. Tekhnologiya materialov. 2008, No. 3, P. 33–37 (In Russ.).

8.	Mamaev, A.I., Mamaeva, V.A. Sil'notokovye mikroplazmennye protsessy v rastvorakh elektrolitov [High current microplasma processes in electrolyte solutions]. Novosibirsk, Izdatel'stvo SO RAN, 2005, 255 p.

9.	Gordienko P. S., Vasilenko V. S. [Formation of coatings on valve metals and alloys in electrolytes with a capacitive energy regulation at microarc oxidation]. Zashchita metallov. 2006, Vol. 42, No. 5, P. 500–505 (In Russ.).

10.	Mamaev A. I., Mamaeva V. A., Borikov V. N., Dorofeeva T. I. Formirovanie nanostrukturnykh nemetallicheskikh neorganicheskikh pokrytiy putem lokalizatsii vysokoenergeticheskikh potokov na granitse razdela faz [Formation of nanostructured inorganic non-metallic coatings by the localization of high-energy fluxes at the interface]. Tomsk, Izd-vo Tom. un-ta Publ., 2010, 360 p.

11.	Suminov I. V. Plazmenno-elektroliticheskoe modifitsirovanie poverkhnosti metal-lov i splavov [Plasma-electrolytic surface modification of metals and alloys]. Moscow, TEKhNOSFERA Publ., 2011, 512 p.

12.	Terekhin N. A., Statsura V. V., Golenkova A. A., Ivasev S. S., Girn A. V. [Technological capabilities of micro-arc oxidation of aluminum alloys]. Vestnik mashinostroeniya. 2003, No. 2, P. 56–63 (In Russ.).

13.	Andreev A. S. [The effect of the electrolyte composition on the structure with the properties of oxide coatings formed on titanium alloys by microarc oxidation]. Reshetnevskie chteniya: materialy XIII Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. pamyati general. konstruktora ra-ket.-kosmich. sistem akademika M. F. Reshetneva [Reshetnev readings. Materials of the XIII International scientific Conf. memory of the general. the designer of rockets. systems of academician M. F. Reshetnev]. Krasnoyarsk, 2009. Ch. 1. P. 307–308 (In Russ.).

14.	Rudnev V. S. et al. Sposob mikrodugovogo oksidirovaniya ventil'nykh metallov i ikh splavov [A method of micro-arc oxidation of valve metals and their alloys]. Patent RF, no 1783004, 1992.

15.	Gordienko P. S. Obrazovanie pokrytiy na anodno-polyarizovannykh elektrodakh v vodnykh elektrolitakh pri potentsialakh iskreniya i proboya [Forming a coating on the anode-polarized electrodes in aqueous electrolytes at potentials sparking and breakdown]. Vladivostok, Dal'nauka Publ., 1996, 216 p.

16.	Fedorov V. A. et al. [Formation of hardened surface layers by micro-arc oxidation in various electrolytes and when changing current modes]. Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1991, No. 1, P. 87–93 (In Russ.).

17.	Nechaev G. G. [Microarc oxidation of titanium alloys in alkaline electrolytes]. Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2012, Vol. 14, No 4, P. 453–455 (In Russ.).

18.	Kuznetsov Yu. A., Kulakov K. V., Goncharenko V. V. Osobennosti vybora elektrolita dlya polucheniya tolstosloynykh keramicheskikh pokrytiy [Features choice of electrolyte to produce thick ceramic coatings] (In Russ.). Available at: http://science-bsea.narod.ru/ 2011/mashin_2011_14/kuznecov_texno.htm (accessed: 20.12.2019).

19.	Gordienko P. S., Gnedenko S. V., Khrisanfova O. A., Vostrikova N. G., Kovryakov A. N. Elektrolit dlya formirovaniya pokrytiy na ventil'nykh metallakh [The electrolyte for forming coatings on valve metals]. Patent RF, no. 2046156, 1995.

20.	GOST 209-75. Rezina i kley. Metody opredeleniya prochnosti svyazi s metallom pri otryve [State Standard 209-75. Rubber and glue. Methods for determining the bond strength with metal upon separation]. Moscow, Publishing house of standards, 1993. 23 p.

Библиографические ссылки

- Коломейченко А. В. Технологии повышения долговечности деталей машин восстановлением и упрочнением рабочих поверхностей комбинированными методами с применением микродугового оксидирования : монография. Орел : Орел ГАУ, 2013. 255 с.

- Жуков С. В. Исследование процессов и разработка технологии формирования многофункциональных покрытий МДО на титановых сплавах в приборостроении : автореф. дис. … канд.  техн. наук. М. : МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, 2009.

- Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) / И. В. Суминов и др. М. : ЭКОМЕТ, 2005. 368 с.

- Гордиенко П. С., Гнеденков С. В. Микродуговое оксидирование титана и его сплавов. Владивосток : Дальнаука, 1997. 185 с.

- Влияние технологических параметров микродугового оксидирования на коррозионную стойкость покрытий / А. В. Гирн, Е. В. Вахтеев, Т. В. Трушкина, Д. В. Орлова // Миасс. Механика и процессы управления : Материалы XXXXI Всеросс. симп. Т. 3. М. : РАН, 2011. С. 168–173.

- Трушкина Т. В., Гирн А. В. Коррозионная стойкость МДО покрытий в агрессивных средах // Вестник СибГАУ. 2014. № 1(53). С. 179–184.

- Адгезия и пластичность покрытий, полученных микроплазменным оксидированием титана / А. И. Мамаев, Т. И. Дорофеева, В. А. Мамаева, В. Н. Бориков // Технология материалов. 2008. № 3. С. 33–37.

- Мамаев А. И., Мамаева В. А. Сильнотоковые микроплазменные процессы в растворах электролитов. Новосибирск : Издательство СО РАН, 2005. 255 с.

- Формирование покрытий на вентильных металлах и сплавах в электролитах с емкостным регулированием энергии при микродуговом оксидировании / П. С. Гордиенко, В. С. Василенко и др. // Защита металлов. 2006. Т. 42, № 5. С. 500–505.

- Формирование наноструктурных неметаллических неорганических покрытий путем локализации высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз / А. И. Мамаев, В. А. Мамаева, В. Н. Бориков, Т. И. Дорофеева. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. 360 c.

- Суминов И. В. Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. М. : Техносфера, 2011. 512 с.

- Технологические возможности микродугового оксидирования алюминиевых сплавов / Н. А. Терехин, В. В. Стацура, А. А. Голенкова и др. // Вестник машиностроения. 2003. № 2. С. 56–63.

- Андреев А. С. Влияние состава электролита на структуру с свойства оксидных покрытий, сформированных на титановых сплавах микродуговым оксидированием // Решетневские чтения : материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. памяти генерал. конструктора ракет.-космич. систем академика М.Ф.Решетнева (10–12 ноября 2009, г. Красноярск) : в 2 ч. / под общ. ред. Ю. Ю. Логинова ; СибГАУ. Красноярск, 2009. Ч. 1. С. 307–308.

- Патент России 1783004, МКИ5 С25D11/02. Способ микродугового оксидирования вентильных металлов и их сплавов / В. С. Руднев, П. С. Гордиенко, А. Г. Курносова, Т. И. Орлова ; заявл. 17.10.89 ; опубл. 23.12.92, Бюл. № 47.

- Гордиенко П. С. Образование покрытий на анодно-поляризованных электродах в водных электролитах при потенциалах искрения и пробоя. Владивосток : Дальнаука, 1996. 216 с.

- Федоров В. А., Белозеров В. В., Великосельская Н. Д. Формирование упрочненных поверхностных слоев методом микродугового оксидирования в различных электролитах и при изменении токовых режимов // Физика и химия обработки материалов. 1991. № 1. С. 87–93.

- Нечаев Г. Г. Микродуговое оксидирование титановых сплавов в щелочных электролитах // Конденсированные среды и межфазные границы. 2012. Т. 14, № 4. С. 453–455.

- Кузнецов Ю. А., Кулаков К. В., Гончаренко В. В. Особенности выбора электролита для получения толстослойных керамических покрытий [Электронный ресурс]. URL: http://science-bsea.narod.ru/2011/mashin_2011_14/kuznecov_texno.htm (дата обращения: 20.12.2019).

- Патент РФ 2046156, МПК6 C25D11/04. Электролит для формирования покрытий на вентильных металлах / П. С. Гордиенко, С. В. Гнеденко, О. А. Хрисанфова, Н. Г. Вострикова, А. Н. Ковряков ; заявл. 21.05.92 ; опубл. 20.10.95 ; заявка № 5043332/26.

- ГОСТ 209-75. Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве. М. : Изд-во стандартов, 1993. 23 с.

© Mikheev A. E., Girn A. V., Ravodina D. V., Elizar'eva I. G., 2020

Miheev Anatolii Egorovich – Dr. Sc., Professor; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: michla@mail.ru.

Girn Aleksei Vasilyevich – Cand. Sc., associate professor; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: girn007@gmail.com.

Ravodin Daria Vladimirovna – engineer; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: Dashaorlova12@yandex.ru.

Elizarieva Irina Georgievna – undergraduate; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: elirina777@mail.ru.

Михеев Анатолий Егорович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой летательных аппаратов, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. E-mail: michla@mail.ru.

Гирн Алексей Васильевич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры летательных аппаратов, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. E-mail: girn007@gmail.com.

Раводина Дарья Владимировна – инженер, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. E-mail: Dashaorlova12@yandex.ru.

Елизарьева Ирина Георгиевна – магистрант, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. E-mail: elirina777@mail.ru.