Данный текст является русскоязычной версией опубликованной на английском языке статьи и представлен в авторской редакции только на данном сайте!

UDC 621.628
Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-136-141

For citation: Shestakov I. Y., Khilyuk A. V. Influence of a constant electric field on the adsorption purification of water from iron ions. Siberian Journal of Science and Technology. 2020, Vol. 21, No. 1, P. 136–141. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-136-141

Для цитирования: Шестаков И. Я., Хилюк А. В. Влияние постоянного электрического поля на адсорбционную очистку воды от ионов железа // Сибирский журнал науки и технологий. 2020. Т. 21, № 1. С. 136–141. Doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-1-136-141

INFLUENCE OF A CONSTANT ELECTRIC FIELD ON THE ADSORPTION PURIFICATION OF WATER FROM IRON IONS

I. Y. Shestakov, A. V. Khilyuk

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: h-anna7@bk.ru

Using electrochemical action (ECA) to treat water was first proposed in UK in 1889. At present, many methods of ECA are known (electro flotation, electro coagulation, electro osmosis, electrophoresis, etc.).

In the production of rocket and space technology, galvanic technologies are used, as a result of which waste water is contaminated with metal ions. Known methods of wastewater treatment do not allow to ensure the maximum permissible concentration of metal ions in treated water, or are expensive or difficult to operate in industry. Iron ions are among the most polluting components of wastewater of most industries. So increased control and the development of
effective methods of wastewater treatment are necessary. Iron affects the intensity of phytoplankton development and the qualitative composition of microflora in reservoirs. The toxicity of iron compounds in water depends on the hydrogen index of water. The alkaline environment dramatically increases the risk of fish poisoning, as in such conditions,
iron hydroxides are formed, which are deposited on the gills, clog and corrode them. In addition, iron compounds bind oxygen dissolved in water, which leads to the mass death of fish and other hydrobionts.

The article presents the method of conducting experiments, the methods of sorption, electrochemical and combined water treatment, including electrochemical action and adsorption. The results of studies of these methods of water purification from iron ions are presented. The dependence of the degree of purification on the electric field strength, interelectrode distance and water treatment time is revealed. With an electric field strength of 5.16 V/mm, a temperature of
20–22 °C using quartz sand as an adsorbent and a processing time of 1 minute, the concentration of iron ions decreased from 2.5 to 0.25 mg/l (at MPC = 0.3 mg/l). The proposed combined cleaning method requires inexpensive and affordable materials and is easy to operate.

Keywords: electrochemical method, iron, degree of purification, alternating current, direct current, sorbent.

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА АДСОРБЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ВОДЫ ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

И. Я. Шестаков, А. В. Хилюк

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева,
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: h-anna7@bk.ru

Использование электрохимического воздействия (ЭХВ) для обработки воды впервые было предложено в Великобритании в 1889 г. В настоящее время известно много методов ЭХВ (электрофлотация, электрокоагуляция, электроосмос, электрофорез и др.).

В производстве ракетно-космической техники применяются гальванические технологии, в результате которых происходит загрязнение сточных вод ионами металлов. Известные методы очистки сточных вод не позволяют обеспечить предельно-допустимую концентрацию ионов металлов в очищенной воде либо являются дорогостоящими или сложными в эксплуатации в промышленности. Одним из часто встречающихся
загрязняющих компонентов является ионы железа, входящего в состав сточных вод большинства отраслей промышленности, что требует повышенного контроля и разработки эффективных методов очистки сточных вод. Железо влияет на интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоемах. Токсичность соединений железа в воде зависит от водородного показателя воды. Щелочная среда
резко увеличивает опасность отравления рыб, так как в таких условиях образуются гидроксиды железа, которые осаждаются на жабрах, закупоривают и разъедают их. Кроме того, соединения железа связывают растворенный в воде кислород, что приводит к массовой гибели рыб и других гидробионтов.

В статье представлена методика проведения экспериментов, рассмотрены методы сорбционной, электрохимической и комбинированной очистки воды, включающие электрохимическое воздействие и адсорбцию. Представлены результаты исследований этих методов очистки воды от ионов железа. Выявлена зависимость степени очистки от напряженности электрического поля, межэлектродного расстояния и времени обработки воды. При напряженности электрического поля 5,16 В/мм, температуре 20–22 оC, использовании кварцевого песка в качестве адсорбента и времени обработки в течение 
1 мин. концентрация ионов железа уменьшилась с 2,5 до 0,25 мг/л (при ПДК = 0,3 мг/л).

Предлагаемый комбинированный метод очистки требует недорогих и доступных материалов и прост в эксплуатации.

Ключевые слова: электрохимический метод, железо, степень очистки, переменный ток, постоянный ток, сорбенты.

Введение. В производстве ракетно-космической техники применяются гальванические технологии, в результате которых происходит загрязнение сточных вод ионами металлов. Известные методы очистки сточных вод не позволяют обеспечить предельно-допустимую концентрацию ионов металлов в очищенной воде либо являются дорогостоящими или сложными в эксплуатации в промышленности. Одним из часто встречающихся загрязняющих компонентов является ионы железа, входящего в состав сточных вод большинства отраслей промышленности, что требует повышенного контроля и разработки эффективных методов очистки сточных вод. Разработка метода очистки промышленных сточных вод от металлов является актуальным направлением исследования и предполагает наличие не только высокого результата очистки, но и оптимальных параметров при внедрении в технологический процесс [1; 2], что включает расходы на электроэнергию, расходные материалы и время обработки.

Методика проведения эксперимента. Исследование влияния постоянного электрического поля на адсорбционную очистку воды от ионов железа проводили в ячейке с использованием пар пластинчатых электродов (рис. 1). Ячейка выполнена из диэлектрического материала в виде цилиндрической трубы, в которой поочерёдно установлены анод и катод. Электроды выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (4 пластины толщиной 1 мм каждая). Межэлектродное расстояние 12 и 25 мм. В пространство между электродами засыпали сорбенты (кварцевый песок или природные цеолиты). Электроды подключали параллельно к источнику постоянного тока.  Объем обрабатываемой воды 1 л. На клеммы электродов подавали напряжение и пропускали воду безнапорным способом в течение 1 мин. при стабилизации силы тока 0,025 А и напряжении на клеммах электродов от 18 до 62 В. В воде растворяли соли Fe(III) при средней концентрации иона 2,5 мг/л. Для регистрации параметров процесса использовали стандартные приборы – вольтметр (класс точности 0,4), амперметр (0,5).

Степень очистки определяли по формуле, %

,

где ,  – начальная и конечная концентрации удаляемого иона металла, мг/л.

Удельные энергозатраты W на очистку единицы объема воды (кВт·ч)/м3 рассчитывались по выражению

,

где I – сила тока, А; U – напряжение на клеммах электродов, В; τпр– время пропускания электрического тока через очищаемую воду, ч; V – объем заливаемой воды, м3; 10-3 – переводной коэффициент из Вт в кВт.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – источник постоянного тока с регулированием выходного напряжения; 2 – корпус
ячейки; 3 – верхняя ёмкость с водой; 4 – ёмкость для очищенной воды; 5 – стальные
электроды-аноды; 6 – стальные электроды-катоды; 7 – токовводы; 8 – вентиль
(зажим); 9 – адсорбент

Fig. 1. Experimental setup diagram:
1 – DC power supply with output voltage regulation; 2 – casing cell; 3 – the upper
container of water; 4 – purified water tank; 5 – steel electrodes-anodes; 6 – steel
electrodes-cathodes; 7 – current leads; 8 – valve (clamp); 9 – adsorbent

Результаты исследований. На рис. 2 представлены результаты очистки воды от ионов Fe с начальной концентрацией 2,5 мг/л на постоянном электрическом токе разной напряженности с сорбентами.

Рис. 2. Результаты влияния входных параметров процесса на степень очистки в установке 
с постоянным током и сорбентами

Fig. 2. Results of influence of input parameters of the process on the degree of purification in a plant with direct current and sorbents

В процессе ранее проведенных экспериментов на двух установках для очистки сточных вод [3–5] были проанализированы основные параметры, являющиеся наиболее важными в очистке воды: расстояние между электродами (L, м), напряжение на клеммах электродов (U, В) и время обработки (Т, с). На рис. 3 представлены результаты анализа зависимости степени очистки воды от ионов Fe при изменении времени воздействия постоянного электрического тока на кварцевый песок при различном напряжении на электродах с применением программы обработки экспериментальных данных Statgraphics. Температура обрабатываемой воды была в диапазоне от 20 до 22 0С [6–8] и дисперсность частиц кварцевого песка от 0,5–1,2 мм [9–13]. При рассмотрении поверхности отклика видно, что показатели железа общего (рис. 3) в очищенной воде максимально приближаются к нормативным при увеличении времени обработки [14].

Рис. 3. Зависимость степени очистки воды от ионов Fe при изменении времени воздействия постоянного электрического тока на кварцевый песок при различном напряжении на электродах

Fig. 3. Dependence of the degree of water purification on Fe ions when changing the time of exposure 
to direct electric current on quartz sand at different voltages on the electrodes

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что эффективность электрохимического метода на постоянном электрическом токе и переменном электрическом токе промышленной частоты зависит от межэлектродного расстояния, напряжения на клеммах электродов и времени обработки и степень очистки улучшается с увеличением напряженности электрического поля [3–5;15].  При одинаковом напряжении (U=18 В) эффективнее оказалась технология очистки на переменном электрическом токе промышленной частоты.

Удельные энергозатраты и степень очистки электрохимического метода на постоянном электрическом токе составили:

Результаты исследований методов очистки воды при напряжении U=18 B, времени обработки t обр.=60 c, исходной концентрации ионов Fe = 2,5 мг/м3  представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты исследований методов очистки воды

Fig. 4. Results of research on water treatment methods

Заключение. Удельные энергозатраты и степень очистки электрохимического метода на переменном электрическом токе промышленной частоты: W =1,8 (кВт . ч)/м3, Y= 99 % [4]. Однако этот метод основан на введении коагулянта после электрохимического воздействия и отстаивания воды в течение восьми часов, что снижает производительность и требует дополнительных отстойников. В электрохимическом процессе в объеме воды без сорбентов происходило образование гидроокиси железа, что приводило к увеличению мутности воды. Для извлечения гидроокиси железа необходимо отстаивание воды [4; 14].   Комбинирование электрохимического воздействия и применение адсорбентов позволило поднять степень очистки до 80 %, при этом удельные энергозатраты составляют 4,5 кВт . ч/м3. Увеличение напряженности электрического поля до 5,16 В/мм позволит очистить воду от ионов железа до уровня ПДК (0,3 мг/л).

References

1. Strokach P. P., Electrochem. Ind. Process. Bio. 1975, Vol. 55, P. 375.

2. Micka K., Kimla A. Rousar. Electrochemical engineering. 1986. Part I. 337 p.

3. Shestakov I. Ya., Raeva O. V. Patent RF 2519383. Sposob ochistki vody i vodnykh rastvorov ot anionov I kationov [A method for purifying water and aqueous solutions from anions and cations]. 2014, 3 p.

4. Shestakov I. Ya., Raeva O. V., Nikiforova E. M., Eromasov R. G. Issledovanie ochistki vody elektrokhimicheskim sposobom v nestatsionarnom elektricheskom pole s posleduyushchey koagulyatsiey [The study of water purification by the electrochemical method in an unsteady electric field with subsequent coagulation]. Available at: www.science-education.ru/107-8154 (accessed: 10.03.2014).

5. Khilyuk A. V., Rogov V. A., Prusakova V. A. [The effect of the electrostatic field on adsorption during the purification of natural water]. Vestnik KrasGAU. 2013, No. 12, P. 134–137 (In Russ.).

6. Kengerli A. D. [Influence of the temperature of the treated water on the process of flocculation]. Tekhn. Tereggi ugrunda. 1972, No. 4, P. 39–40 (In Russ.).

7. Kowal A. L., Mackiewicz J. The effect of water temperature on the course of alum coagulation of colloidal particles in water-Environ. Prot. Eng. (PRL). 1975, Vol. l, No. l, P. 63–70.

8. GOST R 51641–2000 Materialy fil'truyushchie zernistye. Obshchie tekhnicheskie usloviya [State Standard R 51641–2000 Granular filtering materials. General specifications]. Moscow, IVS URALTEST Publ., 2000.

9. Bratilova M. M., Grechushkin A. N. [Investigation of the properties of filter media for water purification from iron]. Universum: Khimiya i biologiya: elektron. nauchn. Zhurn. 2015, No. 6 (14). Available at: http:/7universum.com/ru/natur/archive/item/2185 (accessed: 29.12.2019).

10. Tagibaev D. D. [Filtering characteristics of granular filter materials]. Innovatsionnaya nauka. 2017, No. 1-2, P. 90–92 (In Russ.).

11. Kuznetsov L. K., Gabitov A. I. [Filtering technology in the physicochemical processes of water treatment]. Bash. khim. zh., 2009, No. 2, P. 84–92.

12. GOST 4011–72 Voda pit'evaya. Metody izmereniya massovoy kontsentratsii obshchego zheleza [State Standard 4011–72 Drinking water. Methods for measuring the mass concentration of total iron.]. Moscow, IPK Izdatel'stvo standartov Publ., 1974.

13. Khilyuk A. V. [The study of the influence of pollutants and electroactivated water on aquatic
organisms]. Reshetnevskie chteniya: materialy XXII Mezhdunar. nauch.-prakt. Konf. [Reshetnev readings: materials of the XXII Intern. scientific-practical Conf.]. Krasnoyarsk, 2018, Vol. 2, P. 66–69 (In Russ.).

Библиографические ссылки

1. Strokach P. P. Electrochem // Ind. Process. Bio. 1975. Vol. 55. P. 375.

2. Micka К., Kimla A. Rousar // Electrochemical engineering. 1986. Part I. 337 p.

3. Патент РФ 2519383. Способ очистки воды и водных растворов от анионов и катионов / Шестаков И. Я., Раева О. В. ; опубл.10.06.2014, Бюл. № 16. 3 с.

4. Исследование очистки воды электрохимическим способом в нестационарном электрическом поле с последующей коагуляцией / И. Я. Шестаков, О. В. Раева, Э. М. Никифорова, Р. Г. Еромасов [Электронный ресурс]. URL: www.science-education.ru/107-
8154 (дата обращения: 10.03.2014).

5. Хилюк А. В., Рогов В. А., Прусакова В. А. Воздействие электростатического поля на адсорбцию в процессе очистки природной воды // Вестник КрасГАУ. 2013. Вып. 12. С. 134–137.

6. Кенгерли А. Д. Влияние температуры обрабатываемой воды на процесс хлопьеобразования // Техн. терегги угрунда. 1972. № 4. С. 39–40.

7. Kowal A. L., Mackiewicz J. The effect of water temperature on the course of alum coagulation of colloidal particles in water-Environ // Prot. Eng. (PRL). 1975. Vol. l, No. L. P. 63–70.

8. ГОСТ Р 51641–2000 Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия. М. : ИВС «УРАЛТЕСТ», 2000.

9. Братилова М. М., Гречушкин А. Н. Исследование свойств фильтрующих загрузок для очистки воды от железа // Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. 2015. № 6 (14). URL: http:/7universum.com/ru/natur/archive/item/2185 (дата обращения: 29.12.2019).

10. Тагибаев Д. Д. Фильтровальные характеристики зернистых фильтрующих материалов // Инновационная наука. 2017. № 1-2. С. 90–92.

11. Кузнецов Л. К., Габитов А. И. Технология фильтрования в физико-химических процессах водоподготовки // Баш. хим. ж. 2009. № 2. С. 84–92.

12. ГОСТ 4011–72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа. М. : Изд-во стандартов, 1974.

13. Хилюк А. В. Исследование влияния загрязняющих веществ и электроактивированной воды на гидробионтов // Решетневские чтения : материалы XXII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Памяти генерального конструктора ракетно-космических систем, академика М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2018. Т. 2. С. 66–69.

Шестаков И. Я., Хилюк А. В., 2020

Shestakov Ivan Yakovlevich – Dr. Sc., Professor; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: yakovlevish@mail.ru.

Khilyuk Anna Viktorovna – senior lecturer, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. E-mail: h-anna7@bk.ru.

Шестаков Иван Яковлевич – доктор технических наук, профессор, доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, кафедра электронной техники и телекоммуникаций. E-mail: yakovlevish@mail.ru.

Хилюк Анна Викторовна – старший преподаватель, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, кафедра безопасности жизнедеятельности. E-mail: h-anna7@bk.ru.